ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

2.1. Требования к применяемым материалам.

2.2. Требования к основанию под кровлю и гидроизоляцию.

2.3. Требования к изоляционным слоям

3. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

3.1. Подготовка основания под изоляционные слои

3.2. Устройство изоляционных слоев

4. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Подготовка металлической поверхности.

4.2. Подготовка бетонной поверхности.

4.3. Требования к антикоррозионным покрытиям.

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Эффективные кровельные материалы, характеризующиеся высокими физико-механическими свойствами, обеспечивают снижение трудоемкости устройства кровель и их эксплуатационную надежность. К ним, в частности, относятся битумно-каучуковые кровельные и гидроизоляционные мастики «Ребакс-М» и «БКМ-200».

Настоящее «Руководство» разработано в развитие главы СНиП П-26-76 «Кровли. Нормы проектирования». Оно содержит данные по физико-химическим показателям кровельных материалов, требования к основанию под кровлю, изоляционным слоям, конструктивные решения кровли и гидроизоляции при ремонтно-восстановительных работах и при новом строительстве, а также технологические приемы устройства изоляционных слоев и правила техники безопасности при выполнении работ.

Руководство предназначено для работников проектных, строительных и ремонтно-строительных организаций.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее «Руководство» распространяется на проектирование и устройство новых и ремонт существующих кровель и гидроизоляции в зданиях различного назначения, а также антикоррозионной защиты строительных конструкций.

1.2. Мастики «Ребакс-М» и «БКМ-200» рекомендуются предпочтительно для устройства кровель на уклонах 2% и более, в том числе на поверхностях, имеющих сложное очертание и большие уклоны (купола, складки, оболочки и т.п.).

1.3. При проектировании и устройстве мастичных кровель кроме настоящих рекомендаций должны выполняться общие требования норм проектирования кровель, правил техники безопасности в строительстве, действующие правила по охране труда и противопожарной безопасности.

1.4. Особое внимание при проектировании и устройстве кровель должно быть уделено надежности изоляции в местах примыкания кровельного ковра у внутренних и наружных водостоков, к стенам, парапетам и другим, выступающим над кровлей элементам.

1.5. Работы по устройству кровель из «Ребакса-М» и «БКМ-200» должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников при температуре воздуха не ниже минус 5С и относительной влажности не более 80%.

1.6. К производству работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные технике безопасности и методам ведения этих работ.

# 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

## 2.1. Требования к применяемым материалам.

2.1.1. Для устройства изоляционного ковра применяют следующие материалы:

- битумно-каучуковые мастики «Ребакс-М» (ТУ 5775-011-13238275-97) и «БКМ-200» (ТУ 2384-008-13238275-97) - составы, представляющие собой раствор битума и синтетического дивинилстирольного каучука в органическом растворителе с добавкой модифицирующих смол и ингибиторов коррозии. Модифицирующие смолы одновременно выполняют роль антисептической присадки;

- кровельную грунтовку, предназначенную для повышения адгезии мастичных изоляционных слоев к основанию (приготавливают путем разбавления мастик растворителем (см. п.4. 3. 2.);

- армирующие материалы: стеклосетки СС-1, СС-2, СС-8 (ТУ 6-43-0204962-17-91), стеклоткани Э-3 (ГОСТ 19907-83), прокладки из синтетических волокон либо им подобные материалы (армирующие материалы предназначены для усиления мест ремонта существующей кровли, а также при устройстве армированной новой мастичной кровли по цементно-песчаной стяжке или другому основанию под кровлю);

- защитный светоотражающий состав ЗМС-05 ТУ 2313-009-13238275-97 производства ЗАО «НПП Рогнеда» или окрасочный светоотражающий состав, получаемый введением в мастики «Ребакс-М», «БКМ-200» растворителя и светостойкого пигмента светлых тонов, или состав на основе светостойких эмалей типа ПВХ, ХВ, ХС (в качестве верхнего (защитного) слоя может быть применен мелкий гравий (каменная крошка размером 3...5 мм) или крупнозернистая посыпка по мастике);

- герметизирующие мастики (эластосил 137-181, УТ-32, АМ-0,5 и др., удовлетворяющие требованиям ГОСТ 25621-83).

2.1.2. Для защитных фартуков, компенсаторов в деформационных швах, элементов наружных водостоков и обделки свесов карнизов предусматривают: оцинкованную сталь толщиной 0,5...0,8 мм (ГОСТ 14918-80), стальные полосы 4х40 (ГОСТ 103-76), оцинкованные или с противокоррозионной окраской для крепления защитных фартуков к бетонным поверхностям.

2.1.3. Мастики «Ребакс-М» и «БКМ-200» должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1.

Физико-механические свойства мастик «Ребакс-М» и «БКМ-200»

| Наименование показателя, ед. измерения | «Ребакс-М» | «БКМ-200» |
| --- | --- | --- |
| - Условная прочность пленки при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 0,6 (6,0) | 0,4 (4,0) |
| - Относительное удлинение, %, не менее | 1000 | 800 |
| - Теплостойкость, К (С), не менее | 373 (100) | 373 (100) |
| - Водопоглощение пленки через 24 ч, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 |
| - Адгезия к бетону, МПа (кгс/см2), не менее | 0,4 (4,0) | 0,3 (3,0) |
| - Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа (0,01 кгс/см2), час, не менее | 72 | 72 |
| - Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10 мм при температуре, К (С), не более | 253 (минус 20) | 258 (минус 15) |
| - Массовая доля нелетучих веществ, % | 45–65 | 50–70 |

Потенциальный срок службы в кровлях, определенный в лаборатории кровель
ЦНИИПромзданий, составляет для «БКМ-200» 15-20 лет, для «Ребакс-М» — 20-25 лет.

## 2.2. Требования к основанию под кровлю и гидроизоляцию.

2.2.1. Основанием под мастичную кровлю из мастик «Ребакс-М» и «БКМ-200» могут служить:

- при ремонте существующей кровли: поверхность рубероидного ковра, оцинкованной или не оцинкованной стали, другие аналогичные поверхности;

- при устройстве новой кровли: поверхность железобетонных плит или выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона и других аналогичных материалов.

2.2.2. На поверхности ремонтируемой кровли не должно быть открытых разрушений на всю глубину изолирующих слоев. Поверхность кровли должна обеспечивать свободный сток воды к водоприемным устройствам при минимальном уклоне 2%.

2.2.3. Выравнивающая стяжка при устройстве новой кровли должна отвечать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2.

Требования, предъявляемые к выравнивающим стяжкам

|  | Вид стяжки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | из цементно-песчаного раствора |  |  |
| Наименование показателей | по теплоизоляционным плитам*) или монолитной теплоизоляции | по железобетонным плитам | из песчаного асфальтобетона |
| - Ровность | Плавно нарастающие неровности не более 5 мм по высоте между основанием и контрольной рейкой длиной 3 м |  |  |
| - Прочность на сжатие, МПа (кгс/см2), не менее | 5 (50) | 5 (50) | 0,8 (8,0) |
| - Влажность, % | 5 | 5 | 2,5 |
| - Толщина, мм | 20-25 | 10-15 | 20-25 |
| - Расстояние между температурно-усадочными швами, м, не более | — | — | 4 |
| *) Допускается применение сборной стяжки, например из асбестоцементных прессованных листов толщиной 10 мм (ГОСТ 18124-75) или цементно-стружечных плит (ГОСТ 26816-89). |  |  |  |

2.2.4. В местах примыкания кровли к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам должны быть предусмотрены наклонные бортики (под углом 45С), высотой не менее 100 мм из легкого бетона, цементно-песчаного раствора или асфальтобетона. Стены из кирпича или блоков в этих местах должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором марки 50.

2.2.5. Основанием под гидроизоляционные слои могут служить:

- ровные поверхности бетонных или железобетонных конструкций без устройства по ним затирок из цементно-песчаного раствора;

- поверхность цементно-песчаной затирки по изолируемой конструкции или выравнивающей цементно-песчаной либо асфальтобетонной стяжки, которые должны отвечать требованиям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3.

Показатели свойств основания под гидроизоляцию

| Наименование показателя, ед. измерения | Основание из |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | цементно-песчаной |  | асфальтобетона |
|  | затирки | стяжки |  |
| - Прочность на сжатие, МПа (кгс/см2) | 10 (100) | 10 (100) | 0,8 (8,0) |
| - Толщина, мм | 10 | 20 | 40 |
| - Влажность, % | 5 | 5 | 3 |
| - Ровность | см. табл. 2 |  |  |
| Примечание: в качестве основания под гидроизоляцию асфальтобетон допускается на горизонтальных и наклонных поверхностях. |  |  |  |

## 2.3. Требования к изоляционным слоям

2.3.1. Основной мастичный водоизоляционный ковер назначают в зависимости от вида строительства и уклона кровли по таблице 4.

Таблица 4.

Конструктивные решения кровли.

| Вид строительства и тип покрытия | # Уклон, % | Слои кровельного ковра |
| --- | --- | --- |
| - Новое строительство или капремонт с заменой теплоизоляции | 2.......15  15 |  |
|  | 2.......3 |  |
| - Ремонт существующей (старой) кровли без замены теплоизоляции |  2 2.......3 |  |

Примечание:	в местах примыкания металлического настила (см. тип П-1) к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька кровли и ендовы предусматривают заполнение пустот ребер настилов на длину 250 мм несгораемым материалом (минеральной ватой и т.п.).

| Условные обозначения: | 1 - профнастил; 2 – пароизоляция; 3 - плитный утеплитель; 4 – сборная стяжка (см. табл. 2); 5 - основной кровельный ковер; 6 – железобетонная плита; 7 - монолитный утеплитель (см. табл. 2); 8 - выравнивающая стяжка (см. табл. 2); 9 – разделительный слой; 10 - защитный слой из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона; 11 - плитки на цементно-песчаном растворе; 12 – существующая (старая) кровля; 13 - грунтовка; 14 - неармированный слой мастики; 15 - окрасочный защитный слой; 16 - пригрузочный слой гравия; 17 – наплавляемый рулонный материал. |
| --- | --- |

2.3.2. В покрытиях с уклоном 2....15% (типы П-1 и П-2) кровельный ковер предусматривают из двух мастичных слоев, армированных двумя слоями прокладок из стекломатериалов с верхним окрасочным защитным слоем.

Примечание:

на уклонах 2....10% допускается применить защитный слой из мелкого гравия (ГОСТ 8268-82) или крупнозернистой посыпки по слою мастики.

2.3.3. В инверсионном покрытии (на уклонах 2....3%) ковер предусматривают из двух армированных мастичных слоев с пригрузом теплоизоляционных плит гравием массой ~50 кг/м2.

Примечание:

в качестве теплоизоляционных плит может быть рекомендован экструзионный пенополистирол «Стайрофом».

2.3.4. В покрытиях (типа П-3) с защитными слоями из цементно-песчаного раствора или плиток (на крышах-террасах) кровельный ковер предусматривают из двух армированных мастичных слоев с укладкой между ковром и защитным слоем разделительной прокладки из синтетического холста (по ТУ 6-19-290-83).

2.3.5. На уклонах более 15% кровельный ковер допускается выполнять из одного армированного мастичного слоя с верхним слоем из окрасочного состава.

2.3.6. При ремонте существующей (старой) кровли без замены теплоизоляции кровельный ковер выполняют из двух армированных мастичных слоев с защитным слоем (см. п. 2.3.2 и 2.3.4.). При этом целесообразность сохранения теплоизоляции устанавливают по результатам детального обследования ограждающей части покрытия (при необходимости с отбором проб слоев для определения их состояния, в т. ч. влажности теплоизоляции).

Примечание:

1. Ремонт кровельного ковра может быть выполнен из одного армированного слоя в зависимости от состояния «старой» кровли, которое определяется в процессе ее обследования.

2. Допускается сочетание «Ребакса - М» или «БКМ - 200» с наплавляемым рулонным материалом типа «филизол» или ему подобным: например, один армированный слой мастики по слою «филизола».

2.3.7. В местах примыкания мастичной кровли к парапетам, стенам, бортам фонарей и другим, выступающим над кровлей конструкциям в покрытиях типа П-1....П-3 и П-1’....П-3’ предусматривают дополнительные изоляционные слои из двух мастичных слоев с двумя армирующими прокладками из стекломатериалов. Ендовы и конек кровли в этих покрытиях усиливают одним армированным мастичным слоем.

Примечание:

1. Допускается выполнять дополнительные изоляционные слои из одного слоя наплавляемого рулонного материала типа «филизол» (см. п. 2.3.6.) и одного армированного мастичного слоя.

2. На неэксплуатируемых кровлях допускается выполнять на примыканиях к парапетам, стенам, бортам фонарей дополнительный ковер из трех армированных мастичных слоев без устройства защитного фартука.

2.3.8. Гидроизоляцию строительных конструкций подземных частей зданий и сооружений выполняют, как правило, из одного - двух армированных мастичных слоев в соответствии с требованиями серии 1.010-1 «Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений».

2.3.9. Для предохранения гидроизоляционных слоев от механических повреждений и оползней они должны быть защищены ограждением из железобетона, кирпича и т.п.

Примечание.

Допускается применять в качестве защитного ограждения гидроизоляции гофрированную пленку из поливинилхлорида или полиэтилена высокой плотности толщиной 1....1,5 мм, прочностью на растяжение - не менее 10 МПа (100 кгс/см2) и относительным удлинением - не менее 50%.

2.3.10. Конструктивное решение гидроизоляции (тип основания и защитной конструкции) зависит от подготовки под гидроизоляцию (таблица 5).

2.3.11. Гидроизоляционные слои предусматривают, как правило, по наружной поверхности конструкций со стороны воздействия воды и высотой выше максимального уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м.

Толщина гидроизоляционных мастичных покрытий зависит от гидростатического напора и принимается по таблице 6.

2.3.12. Область применения гидроизоляции из мастик «Ребакс-М», «БКМ-200» устанавливают по таблице 7 в зависимости от изолируемой конструкции и ее трещиностойкости.

Таблица 5.

Конструктивные решения гидроизоляции из мастик «Ребакс-М», «БКМ-200»

| Среда | Схема гидроизоляции | Условные обозначения |
| --- | --- | --- |
| 1. Неагрессивная |  | - подготовка из бетона; - цементная стяжка М100; - грунтовка; - гидроизоляция; - защитная стяжка из цементного раствора М100; - изолируемая конструкция; - затирка цементным раствором М100 - 10 мм; - защитная стенка (кирпич 75 на растворе М50 толщиной до 300 мм или а.ц.листы - 8 мм); - уплотненный асфальтобетон; - щебеночная подготовка. |
| 2. Агрессивная |  |  |

Таблица 6.

Конструкции гидроизоляционного ковра

| Гидростатический напор, м | Конструктивное решение | Толщина гидроизоляции, мм |
| --- | --- | --- |
| 2 5 10 | Покрытие из мастики «Ребакс-М» или «БКМ-200», армированное прокладкой из стекломатериалов или синтетических волокон | 1,5 2,0 3,0 |

Таблица 7.

Область применения гидроизоляции из мастик «Ребакс-М», «БКМ-200»

| Изолируемые помещения, здания, сооружения, конструкции и их элементы |  | Категория трещиностойкости изолируемой конструкции (см. серию 1.010-1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| - Подвалы зданий, заглубленные и полузаглубленные помещения, возводимые открытым способом. | Стены Подошва Перекрытия | + + + | + + + | - - + |
| - Транспортные сооружения |  | + | + | + |
| - Емкостные сооружения (бассейны, резервуары, лотки, отстойники и т.д.) | Стены Днища Перекрытия | + + + | + + + | + + - |

# 3. Устройство кровель и гидроизолЯции

## 3.1. Подготовка основания под изоляционные слои

3.1.1. До начала устройства кровельного ковра должны быть выполнены все строительно-монтажные работы на изолируемых участках.

3.1.2. При выполнении ремонтных работ с крыши должны быть удалены свободный гравий и другие частицы. Поверхность ее должна быть очищена от пыли, грязи, ржавчины и т. п.

3.1.3. Пузыри, трещины, швы на поверхности существующей рулонной кровли должны быть отремонтированы, для чего после надрезки пузырей всю поврежденную поверхность существующей кровли обрабатывают грунтовкой, а затем, после высыхания последней наносят слой мастики «Ребакс-М» или «БКМ-200», по которому укладывают армирующий стекломатериал и покрывают мастикой.

3.1.4. Грунтовкой должна быть обработана вся поверхность остарившейся рулонной кровли и места сопряжения кровли с парапетом, бортами фонарей, вентиляционными шахтами и т. п., а также поверхность выравнивающей стяжки в случае устройства новой мастичной кровли.

3.1.5. При выполнении выравнивающей стяжки из цементно-песчаного раствора, укладку последнего производят полосами шириной не более 3 м, ограниченными рейками, которые служат маяками. Разравнивание цементно-песчаной смеси осуществляют правилом из металлического уголка, передвигаемого по рейкам.

3.1.6. В стяжках выполняют температурно-усадочные швы шириной 5-10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6х6 м, а при стяжке из песчаного асфальтобетона - не более 4х4 м (в покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки из асфальтобетона должны иметь размеры 3х3 м). Швы должны располагаться над торцовыми швами несущих плит и над температурно-усадочными швами в монолитной теплоизоляции. По ним на предварительно прогрунтованную и высохшую поверхность насухо укладывают полоски стеклоткани шириной 100-150 мм и сверху покрывают мастикой.

3.1.7. После или в процессе высыхания ( через 8-10 суток после укладки стяжки) ее грунтуют битумной грунтовкой (см. п. 4.3.2), которую наносят при помощи окрасочного распылителя, валика, либо кистями (при малых объемах работ).

3.1.8. При устройстве выравнивающей стяжки из литого асфальта его укладывают полосами шириной до 2 м (ограниченными двумя рейками или одной рейкой и полосой ранее уложенного асфальта) и уплотняют валиком или катком весом 60-80 кг.

3.1.9. При использовании монолитной теплоизоляции на цементном вяжущем, производят нивелировку поверхности несущих плит для установки маяков, служащих основанием под рейки для укладки легкобетонной массы полосами на необходимую высоту. Полосы шириной не более 1,5 м располагают поперек пролетов.

## 3.2. Устройство изоляционных слоев

3.2.1. Устройство изоляционных слоев кровли в пределах рабочих захваток начинают с пониженных участков: карнизных свесов и участков расположения водосточных воронок (ендов).

3.2.2. Основной водоизоляционный ковер с применением армирующих стекломатериалов (см. п. 2.1.1) в покрытиях типа П-1....П-3 выполняют в следующей последовательности:

- на поверхность основания под кровлю, подготовленную для устройства кровли (см. раздел 3.1), наносят слой мастики и по нему расстилают полотнища стекломатериала, при этом армирующие материалы укладывают ступенчатым способом. На пониженном участке, например на карнизе, вначале наклеивают два слоя стекломатериала (см. рис. 1,а), затем каждое последующее полотнище смещают относительно предыдущего так, чтобы нахлестка составила 52 см;

- на полотнища холста или ткани, уложенных с нахлесткой по длине 80....100 мм, наносят мастику. Расход ее - не менее 4,5 кг/м2, при этом мастичный слой выполняют за несколько проходов с расходом на каждом проходе не более 1 кг/м2 и просушкой между проходами не менее 10 часов. Расход армирующих прокладок - 2,2 м2/м2, грунтовки - не менее 0,2 кг/м2.

3.2.3. Ремонтные изоляционные слои  в покрытиях типа П-1’... П-3’ выполняют в соответствии с указаниями п. 3.2.2.

Если на поверхности существующей кровли сохранилась крупнозернистая посыпка или гравий, удаление которых требует больших затрат, либо поверхность сильно остаренной кровли имеет большое количество шероховатостей и неровностей, то ремонтный слой выполняют с применением редкой стеклоткани в следующей последовательности (рис. 1,б):

- на огрунтованную поверхность старой кровли (см. п.3.1.4) наносят слой мастики и расстилают редкую стеклоткань;

- по разостланному полотнищу или ряду полотнищ редкой стеклоткани, уложенных с нахлесткой по ширине и длине 80...100 мм, наносят мастику.

3.2.4. При нанесении мастики ручным способом (валиком, кистью, гребком с резиновой вставкой) ее обычно не разбавляют растворителем. Для нанесения механизированным способом применяют установки безвоздушного распыления (2600Н, 7000Н, Факел-3, УРБХ-1М, Виза-1, станция СО-145), при этом мастики разбавляют растворителем до рабочей вязкости, указанной в паспорте установки.

3.2.5. Защитный слой, если он требуется по проекту, выполняют по высохшему кровельному ковру (через 5-7 суток). Окрасочный состав наносят валиком, кистью или распылением. Расход состава - в соответствии с рекомендациями по его применению.

3.2.6. В инверсионном покрытии по уложенным на кровельный ковер теплоизоляционным плитам (например, из «Страйформа») расстилают предохранительный (фильтрующий) слой из синтетического холста (см. п. 2.3.4) и насыпают пригрузочный слой из гравия (п. 2.3.3).

3.2.7. Слои основного водоизоляционного ковра у мест примыкания к выступающим над кровлей конструкциям должны подниматься на переходные (наклонные) бортики (рис. 2).

3.2.8. Дополнительные изоляционные слои на примыканиях к выступающим над кровлей конструкциям (см. п. 2.3.7) выполняют из полотнищ армирующего материала длиной 2....2,5 м, которые наклеивают в последовательности, изложенной в п. 3.2.2; при этом на примыканиях к вертикальным поверхностям наклейку производят снизу вверх.

Верхний край дополнительных изоляционных слоев должен быть закреплен. Одновременно крепят фартуки из оцинкованной стали для защиты этих слоев от механических повреждений и атмосферных воздействий на кровле.

3.2.9. В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм изоляционные слои заводят на верхнюю грань парапета, затем примыкание обделывают оцинкованной кровельной сталью (рис. 2). При пониженном расположении парапетных стеновых панелей (при высоте парапета не более 200 мм) наклонный переходный бортик устраивают из бетона до верха панелей.

При устройстве кровли с повышенным расположением верхней части парапетных панелей (более 450 мм) защитный фартук с кровельным ковром закрепляют дюбелями, а отделку верхней части парапета выполняют из кровельной стали, закрепляемой костылями (рис. 3).

3.2.10. Конек кровли (при уклоне 2,0% и более) усиливают на ширину 250 мм с каждой стороны (рис. 4), а ендову - на ширину 750 мм (от линии перегиба) одним армированным мастичным слоем (рис. 5). Карнизные участки кровли при наружном водоотводе усиливают также одним армированным мастичным слоем шириной 250 мм (рис. 6).

3.2.11. Деформационные швы в покрытиях могут быть с разделительными стенками (например, у стен с перепадом высот) или выкружкой (компенсатором).

Как и в других местах примыкания кровли, у стенок деформационных швов делают наклонные переходные бортики.

В деформационных швах с металлическим компенсатором последние выполняют пароизолирующую и несущую функцию. На компенсатор наклеивают выкружку, кромки которой опираются на основание под кровлю, затем на выкружку укладывают насухо слой стеклоткани и выполняют остальные слои кровли (рис. 7).

3.2.12. Места пропуска через кровлю труб выполняют с применением стальных (или пластмассовых) патрубков с фланцами или железобетонных стаканов и с подъемом водоизоляционного слоя в инверсионных покрытиях (рис. 8) и герметизацией кровли в этом месте. Места пропуска анкеров можно также усиливать слоем герметизирующей мастики, заливаемой вокруг анкера (рис. 9). Для этого устанавливают рамку из неравнобоких уголков, которая ограничивает растекание мастики, и пространство между уголком и патрубком или анкером заполняют герметизирующей мастикой.

Рис. 1. Схема расположения слоев мастичного кровельного ковра.

а) с двумя армирующими слоями (ступенчатое расположение слоев);

б) с одним армирующим слоем.

- основание под кровлю;

- грунтовка;

- армирующие слои;

- слои мастики;

- защитный (окрасочный) слой.

Рис. 2. Примыкание кровли к парапету высотой до 450 мм.

- сборная железобетонная плита покрытия;

- пароизоляция;

- теплоизоляция;

- выравнивающая стяжка;

- основной кровельный ковер;

- защитный (окрасочный) слой;

- мастика «Ребакс-М», «БКМ-200»;

- армирующие прокладки из стекломатериалов;

- костыли 40х4 через 600 мм;

- оцинкованная кровельная сталь;

- грунтовка;

- стена.

Рис. 3. Примыкание кровли к парапету высотой более 450 мм.

- сборная железобетонная плита покрытия;

- пароизоляция (по расчету);

- теплоизоляция;

- выравнивающая стяжка;

- основной кровельный ковер;

- окрасочный защитный слой;

- дополнительный слои кровельного ковра;

- воронка внутреннего водостока;

- фартук;

- герметизирующая мастика;

- дюбели;

- оцинкованная кровельная сталь;

- костыли 40х4 через 600 мм;

- стена.

Рис. 4. Конек кровли.

- железобетонная плита покрытия;

- пароизоляция;

- теплоизоляция;

- цементно-песчаная стяжка;

- основной кровельный ковер;

- защитный слой;

- дополнительный слой кровли.

Рис. 5. Ендова кровли.

- железобетонная плита покрытия;

- пароизоляция;

- теплоизоляция;

- цементно-песчаная стяжка;

- дополнительный слой кровли;

- основной кровельный ковер;

- защитный слой;

- воронка внутреннего водостока.

Рис. 6. Устройство кровли на карнизном свесе.

- основной кровельный ковер;

- защитный слой;

- дополнительный армированный изоляционный слой;

- крепежный элемент (толевые гвозди);

- сливной фартук;

- деревянный вкладыш.

3.2.13. В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока слои основного и дополнительного водоизоляционного слоя должны заходить на водоприемную чашу. Прижимной фланец устанавливают к чаше воронки гайками, а чашу воронки крепят к плите покрытия зажимными хомутами (рис. 10).

3.2.14. При выполнении гидроизоляционных слоев на вертикальных и наклонных (более 25%) поверхностях при условии армирования покрытия, применяют полотнища стеклоосновы длиной 1,5...2 м. При значительной высоте изолируемой конструкции устройство мастичного гидроизоляционного слоя производят ярусами, начиная с нижнего.

При необходимости закрепления армирующего материала на каждом ярусе предусматривают установку деревянных антисептированных реек по высоте рабочих захваток.

3.2.15. В стенах подвала гидроизоляционные слои устраивают, как правило, начиная от нижней горизонтальной гидроизоляции в стенах, до такой же верхней горизонтальной гидроизоляции, с которыми должны сопрягаться гидроизоляционные вертикальные слои стены (рис.11).

3.2.16. В местах перехода гидроизоляционных слоев с горизонтальной поверхности на вертикальную, изоляционные слои на горизонтальной (наклонной) поверхности заводят на наклонные бортики и перекрывают изоляционными слоями на вертикальной поверхности (рис.12).

3.2.17. Для уплотнения деформационных швов применяют резиновые, пластмассовые или металлические компенсаторы (рис.13), а технологические трубопроводы пропускают через гидроизоляцию с применением набивных или нажимных сальников.

3.2.18. В местах пропуска анкеров предусматривают защемление слоев гидроизоляции при помощи металлической накладки (рис.14).

Рис. 7. Деформационный шов.

- сборная железобетонная плита покрытия;

- пароизоляция;

- компенсатор;

- теплоизоляция;

- эластичный утеплитель;

- оцинкованная кровельная сталь;

- прокладка из стеклоткани, уложенная насухо;

- выравнивающая стяжка;

- грунтовка;

- основной кровельный ковер;

- защитный (окрасочный) слой.

Рис. 8. Примыкание кровли к трубе

а) в инверсионном покрытии;

б) в покрытии с кровлей по утеплителю.

- сборная железобетонная плита покрытия;

- пароизоляция;

- теплоизоляция;

- выравнивающая стяжка;

- основной кровельный ковер;

- защитный (окрасочный) слой;

- рамка из уголка;

- зонт;

- хомут;

- труба;

- патрубок с фланцем;

- пригруз из гравия;

- предохранительный (фильтрующий) слой из синтетического холста;

- точечная приклейка теплоизоляции (например, из «Стайрофома»);

- основной кровельный ковер;

- легкий бетон;

- герметизирующая мастика.

Рис. 9. Пропуск анкера через кровельный ковер.

- сборная железобетонная плита покрытия;

- пароизоляция (по расчету);

- теплоизоляция;

- выравнивающая стяжка;

- основной кровельный ковер;

- защитный слой;

- рамка из уголка;

- герметизирующая мастика;

- анкер.

Рис. 10. Воронка внутреннего водостока.

- сборная железобетонная плита покрытия;

- пароизоляция (по расчету);

- теплоизоляция;

- выравнивающая стяжка;

- основной кровельный ковер;

- дополнительный слой кровельного ковра;

- защитный слой;

- колпак водоприемной воронки;

- легкий бетон выравнивающего слоя ендовы;

- водоприемная чаша;

- уплотнитель.

Рис. 11. Гидроизоляция подвала здания (сооружения).

- подготовка;

- горизонтальная гидроизоляция пола и стен подвала;

- пол подвала;

- перекрытие подвала;

- вертикальная гидроизоляция подвала;

- защитное ограждение;

- стык гидроизоляции (см. рис. 12).

Рис. 12. Сопряжение гидроизоляции горизонтальной (наклонной) и вертикальной поверхностей.

- бетонная подготовка;

- гидроизоляция горизонтальной поверхности;

- цементно-песчаная стяжка;

- железобетонная конструкция;

- оцинкованная сталь или стальная сетка (ячейки 5х5 мм);

- гидроизоляция вертикальной поверхности;

- наклонный бортик;

- защитная стенка.

Рис. 13. Деформационный шов в гидроизоляции с металлическим компенсатором.

- подготовка из бетона;

- затирка;

- гидроизоляция;

- стяжка из цементно-песчаного раствора М100;

- резиновая прокладка;

- герметизирующая (битумная, битумно-полимерная) мастика;

- резиновый жгут;

- защитная стяжка;

- изолируемая конструкция;

- грунтовка;

- дополнительный слой гидроизоляции.

Рис. 14. Пропуск анкера через гидроизоляцию.

- гидроизоляция;

- защитное ограждение;

- анкер;

- гайка;

- пластина;

- грунтовка;

- затирка;

- изолируемая конструкция;

- фланец.

# 4. Защита от коррозии строительных конструкций
И ОБОРУДОВАНИЯ

## 4.1. Подготовка металлической поверхности.

4.1.1. Подготовка поверхностей заключается в их очистке, обезжиривании и выравнивании, что обеспечивает сцепление защитного покрытия с поверхностями.

4.1.2. Подготовка поверхностей металлических конструкций, сооружений, а также технологического оборудования в построечных или заводских условиях должна выполняться в следующей последовательности: срезка временных монтажных приспособлений; устранение заусенцев, сварочных брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических макро-включений, раковин, трещин, неровностей, зачистка сварочных швов, удаление окислов, ржавчины, закругление острых краев и заполнение углов; обезжиривание растворителями (промывка, протирка).

4.1.3. Поверхности стальных строительных конструкций, трубопроводов и оборудования следует очищать, применяя ручные или механические металлические щетки и скребки, пескоструйные или дробеструйные установки.

4.1.4. Степень очистки должна соответствовать следующей характеристике: при осмотре невооруженным глазом не должны быть видны окалина и ржавчина, что соответствует 2-й степени очистки. Допускается 3-я степень очистки, когда окалина или ржавчина занимают на площади квадрата 25х25 мм не более чем 5-10%.

4.1.5. После очистки металлическую поверхность необходимо обеспылить механическим способом или растворителями.

## 4.2. Подготовка бетонной поверхности.

4.2.1. Подготовка бетонной поверхности должна выполняться в следующей последовательности: срезка монтажных приспособлений, очистка, закругление острых углов радиусом не менее 10 мм, срезкой или заполнением раствором, промывка, обеспыливание, заделка швов кладки и неровностей, сушка.

4.2.2. Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению антикоррозионной защиты, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов ребер, масляных пятен, грязи и пыли.

Закладные изделия должны быть жестко закреплены в бетоне, фартуки закладных изделий устанавливают заподлицо с защищаемой поверхностью.

4.2.3. Места примыкания пола к колоннам, фундаментам под оборудование, стенам и другим вертикальным элементам должны быть замоноличены.

4.2.4. Опоры металлоконструкций  должны быть обетонированы.

4.2.5. Влажность бетона в поверхностном слое глубиной до 20 мм должна быть не более 4% по массе.

4.2.6. Бетонные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных сред, должны быть промыты чистой водой, нейтрализованы щелочным раствором или 4-5%-ным раствором  кальцинированной соды, вновь промыты и высушены.

4.2.7. Подготовленная поверхность под мастичное покрытие согласно СНиП 3.04.03-85 должна соответствовать следующим требованиям:

- класс шероховатости 2-Ш, расстояние между выступами и впадинами 1,2-2,5 мм;

- суммарная площадь отдельных раковин и углублений на 1м2 при глубине раковин 3 мм должна быть до 0,2%;

- поверхностная пористость до 20%;

- щелочность поверхности в единицах РН должна быть не менее 7.

## 4.3. Требования к антикоррозионным покрытиям.

4.3.1. Конструктивные решения антикоррозионных покрытий устанавливаются проектом в зависимости от назначения строительных конструкций и сооружений, а также технологического оборудования, условий эксплуатации мастик «Ребакс-М», «БКМ-200» в соответствии с химической стойкостью (см. табл. 8), уклонов и требующейся степени надежности и должны соответствовать требованиям СНиП 2.03.11-85 и СНиП 3.04.03-85.

4.3.2. На подготовленную поверхность наносится грунтовочный слой толщиной 80-100 мкм, приготовленный на основе мастики «Ребакс-М» или «БКМ-200» и растворителя (бензина - БЛХ, галоша и др.), взятых в соотношении 2:1 по массе.

Грунтовка наносится в один слой и подсушивается не менее 6 часов.

4.3.3. Мастика наносится на горизонтальную поверхность слоем толщиной примерно 2 мм, при этом не допускается образования наплывов, луж.

4.3.4. На вертикальную поверхность мастику следует наносить снизу вверх толщиной примерно 0,5 мм с перекрытием ранее нанесенного слоя.

4.3.5. Слои мастики наносятся последовательно после высыхания предыдущего слоя до отлипа.

Скорость высыхания мастики зависит от влажности и температуры окружающего воздуха. Общее число слоев после высыхания должно соответствовать толщине изолируемой поверхности по проекту и составлять не менее 2 мм.

Таблица 8.

Химическая стойкость покрытия на основе мастик «Ребакс-М», «БКМ-200»
в агрессивных средах

| Агрессивная среда | Концентрация, % | ### Оценка химстойкости |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Серная кислота H2SO4 Соляная кислота HCl Щелочь NaOH Масло минеральное техническое Хлористый натрий NaCl Вода H2O Спирт бутиловый | 0,5; 5; 10 0,5; 5; 10 0,5; 5; 10 — 0,5; 5; 10 Дистиллированная — | стойко стойко стойко не стойко стойко стойко стойко |

4.3.6. Образовавшиеся при нанесении мастики подтеки, наплывы следует устранить кистью сразу же после нанесения.

4.3.7. В местах сопряжения защищаемых поверхностей производится усиление покрытия из мастики стеклотканью.

4.3.8. Для подземных трубопроводов и резервуаров производится послойное нанесение мастичных слоев и армирующих оберток.

4.3.9. При нанесении армирующих оберток из стеклоткани величина нахлестки полотнищ должна быть 100 мм.

4.3.10. Стеклоткань укладывается на первый слой мастики с таким расчетом, чтобы произошла ее пропитка или прилипание. После формирования первого слоя аналогично наклеивается второй слой стеклоткани по второму дополнительному слою мастики и т.п.

4.3.11. При эксплуатации технологического оборудования на открытом воздухе на верхние слои мастики может наноситься защитное окрасочное покрытие.

# 5. Контроль каЧества и приемка работ

5.1. Перед началом производства работ по нанесению покрытия проверяется готовность основания в соответствии с требованиями настоящих рекомендаций, состояние механизмов и приспособлений.

5.2. Контролируется тщательность перемешивания мастик, качество подготовки основания, толщина пленки и соблюдение технологии устройства покрытия из мастик «Ребакс-М», «БКМ-200». Контроль осуществляется лабораторией строительной организации.

5.3. Качество выполненного покрытия устанавливается визуально при осмотре его поверхности и определении толщины сформировавшегося слоя. Должна осуществляться приемка каждого изоляционного покрытия, при этом не допускаются места не покрытые защитными составами, полосатость и натеки на поверхности нанесенного слоя. Защитное покрытие должно иметь равномерную окраску, без каверн, вздутий и других дефектов.

5.4. При операционном контроле проверяют подготовку поверхности, соблюдение условий производства антикоррозионных работ (температуру и влажность окружающего воздуха и защищаемых поверхностей), толщину отдельных слоев и общую толщину законченного защитного покрытия.

5.5. При приемочном контроле выполненных защитных покрытий проверяют их сплошность, сцепление с защищаемой поверхностью и толщину, герметичность слоев.

5.5.1. Сплошность защитных покрытий проверяется по металлической поверхности электроискровым дефектоскопом - неэлектропроводных покрытий. По бетонной поверхности - визуальным осмотром.

5.5.2. Толщина покрытий по металлической поверхности проверяется магнитным толщиномером.

По бетонной поверхности - визуально.

5.5.3. Сцепление с защищаемой поверхностью проверяется простукиванием стальным молоточком. При этом не должно быть изменения звука.

5.5.4. Внешний вид покрытия контролируется визуальным осмотром. Не допускается трещины, потеки, бугры, открытые поры, посторонние включения и механические повреждения.

5.6. Результаты производственного контроля качества работ должны заноситься в журнал производства работ.

5.7. После окончания всех работ по нанесению изоляционных или антикоррозионных покрытий следует производить освидетельствование и приемку покрытия в целом с оформлением соответствующего акта.

5.8. При окончательной приемке покрытий должны быть предъявлены данные о результатах лабораторных испытаний, которые фиксируется в журналах производства работ с актами о последней приемке покрытия.

5.9. Обнаруженные в процессе приемке дефекты или отклонения от проекта должны быть исправлены до сдачи объекта в эксплуатацию.

# 6. Техника безопасности и противопожарные
мероприЯтиЯ при производстве работ.

6.1. Лица, участвующие в работах с мастиками «Ребакс-М», «БКМ-200» должны проходить при приемке на работу и периодически медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздрава СССР № 555-89, специальный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности и обучаться согласно ГОСТ 12.0.004-90.

6.2. Мастики «Ребакс-М» и «БКМ-200» являются пожароопасными, поэтому в процессе работ необходимо соблюдать правила по технике безопасности в соответствии со СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и ГОСТ 12.3.016-87 ССБ «Строительство. Работы антикоррозионные. Техника безопасности», Правила пожарной безопасности в РФ ППБ 01-93.

6.3. Лица, участвующие в применении мастик «Ребакс-М» и «БКМ-200», должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Государственным Комитетом по труду и социальным вопросам и ВДСПС и ГОСТ 12.4.011-89; для защиты органов дыхания - респираторами марок Ф-62Ш, РУ-60М и типа «Лепесток», отвечающими требованиям ГОСТ 12.4.041-89; для защиты кожи пастами типа силиконовых, ПМ-1, ХИОТ БГ и другими, перчатками резиновыми, отвечающими требованиям ГОСТ 12.4.068-79; для защиты органов зрения - специальными очками герметичными и очками с прямой вентиляцией по ГОСТ 12.4.013-85.

На местах проведения работ должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.

6.4. Для безопасного ведения процесса подготовки мастик и грунтовочных составов и их нанесения необходимо обеспечить максимальную механизацию всех технологических операций и надлежащую герметизацию и заземление оборудования и коммуникаций, а также исправность электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры.

6.5. Растворители и мастики следует подносить к рабочему месту в специальной закрытой герметичной таре в количестве, не превышающем однодневного запаса, трубопроводы и шланги соответствовать рабочим и эксплуатационным давлениям.

6.6. Растворители и мастики должны храниться в специально оборудованных помещениях в соответствии с действующими нормативными документами. Каждая емкость должна иметь бирку с наименованием содержимого. Порожнюю тару из под растворителей и мастик  следует складировать в специальных запирающихся помещениях.

Запрещается ремонтировать (производить сварку, пайку и другие работы) металлическую тару из под горючих жидкостей до ее промывки.

6.7. Переливать и транспортировать растворители и мастики, содержащие растворители, следует при хорошем естественном освещении. В случае выполнения этих работ вечером или ночью, необходимо обеспечить нормальное электрическое освещение во взрывобезопасном исполнении.

6.8. Помещения, связанные с подготовкой мастики, их разбавлением растворителями и нанесением защитных покрытий, должны быть изолированы от смежных помещений и оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией во взрывобезопасном исполнении, отвечающей требованиям ГОСТ 12.4.021-75.

6.9. Содержание вредных веществ в рабочей зоне не должно превышать предельно-допустимых концентраций.

6.10. Контроль за содержанием вредных веществ в рабочей зоне должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и проводиться производственными лабораториями в объеме, согласованном с территориальными органами Государственного санитарного надзора.

6.11. С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами паров растворителей должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ), утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.302-73.

6.12. Все работы, связанные с окрашиванием методом распыления, должны проводиться в соответствии с ГОСТ 12.3.005-76 и «Санитарными правилами при окрасочных работах с применением ручных распылителей» № 991-72.

6.13. В цехах, где ведутся работы по устройству защитных покрытий и выпускающих строительные конструкции полной заводской готовности, необходимые меры по технике безопасности должны быть обеспечены проектом, согласованным с Государственной пожарной службой, санэпидемстанцией и службой техники безопасности.

6.14. В помещениях для хранения и местах применения растворителей и мастик запрещается обращаться с открытым огнем и производить работы с искрообразованием.

В случае загорания материалов следует применять углекислотный огнетушитель, асбестовое полотно, кошму, песок. Категорически запрещается тушить водой.

6.15. Все участки хранения, приготовления и применения материалов должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения. При определении видов и количества средств следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93.

6.16. Во время пожаротушения следует соблюдать особые предосторожности, так как при сгорании многие материалы могут выделять газы, способные вызвать отравление. Поэтому рабочие, принимающие участие в тушении пожара, должны пользоваться шланговыми противогазами или кислородно-изолирующими приборами.

6.17. Во время производства изоляционных, антикоррозийных и окрасочных работ нахождение посторонних лиц запрещается.

6.18. Категорически запрещается курить в цехах, на строительных объектах, где производятся изоляционные, антикоррозийные и окрасочные работы, а также на складах и подготовительных отделениях.

Для курения должны быть отведены специальные места.

6.19. Показатели пожарной опасности готовых покрытий, выполненных на основе мастик «Ребакс-М» и «БКМ-200» по результатам испытаний ИЦ «Огнестойкость» ГП «ЦНИИСК им. Кучеренко» приведены в таблице 9.

Таблица 9.

Пожарная опасность покрытий на основе мастик «Ребакс-М» и «БКМ-200»

| # Наименование показателя | Значение для мастик «Ребакс-М» и «БКМ-200» |
| --- | --- |
| Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г4 |
| Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В3 |
| Группа распространения пламени по ГОСТ Р51032-97 | РП4 |